## Slide 1
DESARROLLO DE UN MODELO DE MACHINE LEARNING PARA LA PREDICCIÓN DE DISTRIBUCIONES DE TEMPERATURA EN UNA CHAPA(*)
por Condori Mamani Royer
Docentes: Dr. Ruben Weht y Ing. Guillermo Marsik
(*) Trabajo Final de la materia Modelización de Propiedades y Procesos
Buenos Aires, 14 de julio de 2025

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Presentación del Problema
A
B
C
D
Ecuación Diferencial de la Difusión del Calor

## Slide 4: Discretización del Problema
A
B
C
D
Nodos internos

## Slide 5: Condiciones de Contorno
A
B
C
D
Nodos internos
Borde C:
Si la temperatura es constante (Condición de Dirichlet)
,
Si el flujo es constante (Condición de Neumann):
Nodos del borde

## Slide 6: Presentación del Problema
Celdas de membrana de intercambio protónico
Celdas de oxido solido
Celdas de carbonato fundido
SOFC
PEMFC
MCFC
Transporte
Baja temperatura
Rápido arranque
Estacionarias
Alta temperatura
Alta eficiencia
Plantas industriales
Menor sensibilidad a impurezas
Generan electricidad directamente a partir del combustible
Eliminan la combustión -> Menos emisiones contaminantes
Entorno corrosivo
Entorno corrosivo
Entorno corrosivo
≠
≠

## Slide 10
A single cell
PEMFC Stack
Esquema de los diferentes componentes de una celda combustible tipo PEMFC
PEMFC
Placas bipolares

## Slide 11: Objetivo
Realizar un análisis comparativo de los mecanismos de corrosión que afectan a los componentes metálicos mas relevantes en las tecnologías:
SOFC
PEMFC
MCFC
Placas bipolares e interconectores
Este enfoque permite profundizar en:
Selección de materiales
Estrategias de mitigación mas eficaces
Desarrollo de recubrimientos protectores

## Slide 12: Fundamentos técnicos
PEMFC
Electrolito | Temperatura de operación
Membrana polimérica | 60°C – 80°C
Cerámico | 600°C – 1000°C
Mezcla eutéctica de carbonatos fundidos | 600°C – 700°C
SOFC
MCFC
Litio y potasio
Entorno operativo acido y húmedo
Entorno oxidante de alta temperatura
Entorno fuertemente alcalino
Entorno corrosivo complejo
Esquema comparativo de los tipos de gases reactivos/producto y mecanismos de transporte de carga en celdas de combustible

## Slide 13: Mecanismos de Corrosión
Comparación esquemática de los mecanismos de corrosión en placas bipolares de acero inoxidable según la tecnología de celda de combustible
PEMFC
SOFC
MCFC
Entorno corrosivo complejo
Impide una generalización simple de los mecanismos de corrosión

## Slide 14: Materiales y recubrimientos en placas bipolares
Placas bipolares
Funciones
Canalizan los gases reactivos
Recolectan la corriente generada
Soporte estructural del sistema
80% del peso total
45% del costo del stack
PEMFC
SOFC
Propiedades
Alta conductividad eléctrica y térmica
Resistencia a la corrosión
Integridad mecánica
Facilidad de manufactura

## Slide 16: Materiales para PEMFC
PEMFC
Entorno operativo acido y húmedo
Aceros inoxidables ausenticos
Aleaciones de titanio
Aleaciones de aluminio
Grafito
Resistencia química
Conductividad eléctrica
Fragilidad
Producción a gran escala
Óxidos de cromo y níquel
Óxido de titanio
Óxido de aluminio
Resistencia de contacto interfacial (ICR)
Durante las etapas de arranque y parada se tienen potenciales transitorios
Se promueve la degradación del material
Se liberan iones
Contaminación del conjunto electro – membrana
Resistencia mecánica
Resistencia a la corrosión en entornos ácidos
Facilidad de conformado

## Slide 17: Materiales para SOFC
SOFC
Entorno oxidante de alta temperatura
Aleaciones ferríticas de alto cromo
Aleaciones reforzadas por dispersión
Superaleaciones base níquel
Cromita de lantano dopada ()
Estabilidad química en atmosferas duales
Conductividad eléctrica
Costo
Crofer
,
ZMG
Drucalloy
Inconel
Haynes
Resistencia mecánica a alta temperatura
A temperaturas cercanas a los
El oxido formado puede volatilizarse en forma de gaseoso
Envenenamiento por cromo
El alto contenido de Ni, incrementa el coeficiente de expansión térmica
Inducir tensiones internas y fallas por fatiga térmica

## Slide 18: Materiales para MCFC
MCFC
Entorno fuertemente alcalino
Acero inoxidable austenítico ()
Resistencia mecánica a alta temperatura
Capacidad de formar capas superficiales estables
Oxidación acelerada
Carburización
Fluxing
Electrolito liquido compuesto por carbonatos alcalinos fundidos ()
No mantiene estable su composición y condiciones químicas durante el funcionamiento
Entorno oxidante
Entorno reductor
Mn
Para promover la formación de óxidos mixtos tipo espinela ()
Mayor estabilidad química
Menor solubilidad frente al ataque del carbonato fundido
Superaleaciones base níquel
Costo
Aceros de alto manganeso
Notes: 🔸 Variabilidad química del electrolito
"carece de mecanismos efectivos para mantener estable su composición y condiciones químicas durante el funcionamiento"
El electrolito en una MCFC suele ser una mezcla de carbonatos fundidos (por ejemplo, Li₂CO₃ y K₂CO₃).
Durante la operación, este electrolito no mantiene una composición química constante, ya que:
Interactúa con los gases reactivos.
Se producen migraciones de especies químicas (como CO₂, CO₃²⁻).
Cambia el pH local y la concentración de compuestos.
Esto produce un entorno químicamente inestable y variable, que afecta la manera en que los materiales metálicos del sistema (como las placas bipolares) se degradan.
🔸 Diferencias entre zonas del stack
"En la zona catódica (O₂/CO₂), el ambiente es altamente oxidante"
En el cátodo, se suministran oxígeno y dióxido de carbono. La reacción electroquímica produce iones carbonato (CO₃²⁻).
Este entorno tiene un potencial redox alto, es decir, es muy oxidante, lo que favorece la corrosión acelerada de metales.
"Por el contrario, en la zona anódica (H₂/CO₂), las condiciones más reductoras..."
En el ánodo, el hidrógeno reacciona con los iones carbonato para liberar agua, CO₂ y electrones:
Este entorno es reductor, lo que significa menos corrosivo para los metales.
⚠️ ¿Por qué es importante?
"La estabilidad química del material metálico se convierte en uno de los factores más determinantes para la vida útil de las MCFC."
Dado que los materiales están sometidos simultáneamente a ambientes muy diferentes (oxidantes y reductores), deben tener:
Excelente resistencia a la oxidación (zona catódica).
Buena estabilidad en ambientes reductores y con carbonatos fundidos (zona anódica).
Un material que se degrade en el cátodo (por ejemplo, formando óxidos inestables o solubles) puede acortar significativamente la vida útil del stack.

## Slide 19: Recubrimientos

## Slide 20: Recubrimientos en
PEMFC
(a) Curvas de polarización potenciodinámica en una solución de + 5 𝑝𝑝𝑚 𝐻𝐹 a 80 °C para el acero inoxidable 316L recubierto (S20-S40-S60) y sin recubrir.
(b) Ensayos potenciostáticos a un potencial de 0,6V (vs. Ag/AgCl) con burbujeo de durante 12 h.
(c) Densidades de corriente estables finales.
(d) Valores de ICR de las muestras antes y después de los ensayos potenciostáticos
Disolución del metal
Formación y crecimiento de películas pasivas
Las muestras se diferencian por el tiempo de deposición de la capa de transición (20, 40 y 60 minutos respectivamente)
Acero inoxidable AISI 316L con recubrimiento cerámico
La densidad de corriente cae drásticamente y la ICR se mantiene en valores aptos

## Slide 21: Recubrimientos en
SOFC
(a) Ganancia de masa; (b) Gráfico de la cinética parabólica y (c) Conductividad eléctrica del SUS430 recubierto y sin recubrir durante la oxidación cíclica a 800 ◦C en aire durante 200 h.
Oxidación progresiva
Volatilización del cromo
Acero ferrítico SUS 430 con recubrimiento cerámico
La capa cerámica frena la oxidación y mantiene la conductividad eléctrica

## Slide 22: Recubrimientos en
MCFC
Ensayos sobre 316L con y sin recubrir en sal de carbonato eutéctica 62Li–38K a 650°C bajo una mezcla de gases aire: CO₂ (70:30 v/v); (a) Curvas de polarización , (b) Variación del OCP
Electrolito alcalino a alta temperatura
Presencia de atmosferas mixtas oxidante/reductora
Acero inoxidable AISI 316L con recubrimiento cerámico
La velocidad de corrosión del material recubierto es menor que la del material sin recubrir.
El material recubierto alcanza un estado electroquímico estable durante largos periodos de tiempos

## Slide 23: Recubrimientos en
MCFC
Electrolito alcalino a alta temperatura
Presencia de atmosferas mixtas oxidante/reductora
Acero inoxidable AISI 316L con recubrimiento cerámico
Micrografías SEM del recubrimiento cerámico sobre acero inoxidable 316L; (a) Sección trasversal
y (b) superficie del recubrimiento tras un tratamiento con sales fundidas de 48 h a 600 °C (estado inicial), (c) evolución de la superficie de recubrimiento tras 400 h de ensayo
La capa cerámica frena la oxidación y mantiene la conductividad eléctrica

## Slide 24: Conclusiones – Corrosión en Celdas de Combustible
La corrosión es un desafío tecnológico clave Cada tipo de celda impone condiciones severas:
PEMFC: Entorno acido y húmedo
SOFC: Entorno oxidante de alta temperatura
MCFC: Entorno fuertemente alcalino
Ningún material base satisface todos los requisitos Conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión integridad estructural y viabilidad económica.
Los recubrimientos protectores son indispensables Permiten alcanzar los estándares operativos, reduciendo degradación y resistencia de contacto.
Los mecanismos corrosivos son múltiples y simultáneos Pasivación no conductora, disolución metálica, formación de óxidos volátiles y migración iónica.
La fiabilidad depende del sistema completo Selección de material, recubrimiento, diseño, y control operativo deben integrarse como solución.

## Slide 25: Preguntas?